2019年度齐鲁制药夏季工装技术标准

1. 布料：CVC防静电网格布（60棉，40涤），纱支密度：32×32 130×70。
2. 标准：符合GB12014-2009B。
3. 上衣:(见样衣)，上衣为烟灰色，染料为士林。袖口为树脂四合扣4粒，下摆为松紧式，前门为扣子。上衣口袋：上口袋2个，口袋均为防静电口袋布；左胸部有厂标和\*齐鲁制药\*字，用75D纱线，左臂增加笔插。
4. 反光牙：3M反光牙设计在前胸左右大约各35公分。
5. 反光带：宽2公分，3M反光带设计在衣服的前胸和后背大约1.15米左右。
6. 裤子：(见样衣)烟灰色,与上衣颜色一致，染料为士林。两个斜口袋，前门订拉链。腰头为松紧式，裤兜布料为防静电布料，服装接缝力要符合要求（不小于100N）。
7. 配色：齐鲁制药企业色，配色处有领里、上口袋盖配色大约高2.5cm长8cm;（规格不同大小不同）下斜插口袋0.3cm宽的配色。
8. 样衣尺寸：现场测量。
9. 袖口、门襟、衣领为优质无纺衬。
10. 无线头，不掉色，不缩水：领口，袖口，下摆三紧。
11. 不允许有跳针现象。
12. 锁眼无毛边，每个缝扣不少于8根线，优质塑料纽扣。
13. 面料必须全工艺定染，染料为士林。
14. 必须要将型号、布料成分、保存与洗涤方法、劳安标识缝制在成衣内侧。
15. 到货后成品要进行相应部门检测，由第三方进行检测，检测费用由供应商承担,供货后提供所进货的布料厂家的发票及合同。
16. 拉链品牌：三力和SBS两个品牌
17. 布料品牌：指定三家布料品牌：丹东辽科、湖州蓝翔、江苏华峰。

2019年度齐鲁制药秋季工装技术标准

1.布料：TC防静电网格布（35棉，65涤）32S/2 ， 110\*53。

2.标准：符合GB12014-2009B。

3.上衣:(见样衣)，上衣为烟灰色，染料为士林。袖口为树脂四合扣4粒，下摆为松紧式，前门为拉链。上衣4个口袋：上口袋2个，下口袋2个斜口袋，口袋均为防静电口袋布；左胸部有厂标和\*齐鲁制药\*字，用75D纱线。左臂增加笔插

4.反光牙：3M反光牙设计在前胸左右大约各35公分。

5.反光带：宽2公分，3M反光带设计在衣服的前胸和后背大约1.15米左右。

6.裤子：(见样衣)藏青色，染料为士林。两个斜口袋，前门订拉链，腰头为松紧式，裤兜布料为防静电布料，服装接缝力要符合要求（不小于100N）。

7.配色：齐鲁制药企业色，配色处有领里、上口袋盖配色大约高2.5cm长8cm;（规格不同大小不同）下斜插口袋0.3cm宽的配色。

8.样衣尺寸：现场测量。

9.袖口、门襟、衣领为优质无纺衬。

10.无线头，不掉色，不缩水，领口，下摆，袖口三紧。

11.不允许有跳针现象。

12.锁眼无毛边，每个缝扣不少于8根线，优质塑料纽扣。

13.面料必须全工艺定染，染料为士林。

14.必须要将型号、布料成分、保存与洗涤方法、劳安标识缝制在成衣内侧。

15.到货后成品要进行相应部门检测，由第三方进行检测，检测费用由供应商承担，供货后提供所进货的布料厂家的发票及合同。

16.拉链品牌：指定三力和SBS两个品牌

17.布料品牌：指定三家布料品牌：丹东辽科、湖州蓝翔、江苏华峰。

2019年度齐鲁制药冬季工装技术标准

1. 布料：T/C 防静电网格布65/35，纱支密度：32/2\*32/2, 100\*53碳黑网格。颜色为藏蓝面料性能：防水80分，防油4级，防静电B级，1.0cm网格布料，全工艺士林定染。
2. 检验标准：符合GB12014-2009B/GB12799-1991。
3. 夹克式、立领、加帽子, 四个口袋+笔插（左侧）, 纽扣为树脂材料。门襟内浅蓝色,左侧口袋加笔插，左胸部有厂标和\*齐鲁制药\*字，用75D纱线。口袋均为防静电口袋布,帽子用粘扣的，帽子拉绳要帽绳不要松紧带。
4. 3M反光条：0.5cm灰色，前后都有。
5. 里子：舒美绸网格防静电，0.5厘米网格，纱支密度：100x100。菱形跑线，菱形边长6厘米。内胆填充物为新疆长绒棉，身棉250克，袖棉200克。袖口外是摁扣式，袖口内为1\*1涤丝螺纹。
6. 门襟内浅蓝色,左侧口袋加笔插，劳安标志绣在衣服左侧手臂笔插上大约2厘米处。
7. 样衣尺寸：现场测量。
8. 无线头，不掉色，不缩水：领口，袖口，下摆三紧。
9. 不允许有跳针现象。
10. 到货后成品要进行相应部门检测，由第三方进行检测，检测费用由供应商承担,供货后提供所进货的布料厂家的发票及合同。
11. 拉链品牌：所有拉链品牌为三力或SBS两个品牌。
12. 布料品牌：指定三家布料品牌：丹东辽科、湖州蓝翔、江苏华峰。