河南省基本建设科学实验研究院有限公司

主要检测项目一览表

四、钢结构检测

| 序号 | 检测项目 | 样品数量/代表批量 | 检测场所 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝质量无损 检测 | 钢网架结构焊接质量无损检测 | 1、工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200㎜，当焊缝不足200㎜时，应对整条焊缝进行探伤。2、现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不小于200㎜，并应不少于1条焊缝。 | 现场检测或实验室检测 | 现场检测后3-5天（根据工程量多少不定） 或受样后3天 |
|  |  | 钢结构焊缝质量无损检测 |  |  |  |
| 2 | 防腐及防火凃装检测 | 防腐涂装涂层厚度 | 按构件数抽查10%，且同类构件不少于3件。 | 现场检测 | 现场检测后 3天 |
|  |  | 防火涂装涂层厚度 |  |  |  |
| 3 | 节 点 及 标 准 件 力 学 性 能 检 测 | 钢结构用高强度大六角螺栓 、螺母、 垫圈 | 尺寸、表面 | 在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取8套连接副。 代表批量为3000套 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 包装标志 |  |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  |  | 屈服强度 |  |  |  |
|  |  |  | 伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 收缩率 |  |  |  |
|  |  |  | 冲击韧性 |  |  |  |
|  |  |  | 楔负载 |  |  |  |
|  |  |  | 保证载荷 |  |  |  |
|  |  |  | 扭矩系数 |  |  |  |
|  |  |  | 硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 脱碳层 |  |  |  |
|  |  | 钢结构用扭剪型高强度螺栓 连接副 | 尺寸、表面 | 在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取8套连接副。 代表批量为3000套 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  |  | 屈服强度 |  |  |  |
|  |  |  | 伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 收缩率 |  |  |  |
|  |  |  | 冲击韧性 |  |  |  |
|  |  |  | 楔负载 |  |  |  |
|  |  |  | 保证载荷、紧固轴力 |  |  |  |
|  |  |  | 平均紧固轴力、标准偏差、硬度、脱碳层 |  |  |  |
|  |  | 螺栓、螺钉和螺柱 | 拉力 | 每一规格，随机抽查8个。 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 保证载荷 |  |  |  |
|  |  |  | 楔负载 |  |  |  |
|  |  |  | 脱碳层 |  |  |  |

四、钢结构检测

| 序号 | 检测项目 | 样品数量/代表批量 | 检测场所 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 节 点 及 标 准 件 力 学 性 能 检 测 | 粗牙螺纹螺母 | 保证载荷 | 每一规格，随机抽查8个。 | 实验室检测 | 受样后3天 |
|  |  |  | 硬度 |  |  |  |
|  |  | 六角头螺栓 | 尺寸 | 每一规格，随机抽查8个。 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 拉力 |  |  |  |
|  |  |  | 硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 保证载荷 |  |  |  |
|  |  |  | 楔负载 |  |  |  |
|  |  |  | 脱碳层 |  |  |  |
|  |  | 钢网架螺栓球节点用高强螺栓 | 拉力 | 尺寸、表面：每种规格抽查5%，且不少于5只。承载力：同规格的螺栓以600只为一批，不足者按一批计，每批随机抽取3只为一组。 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸、表面 |  |  |  |
|  |  |  | 楔负载 |  |  |  |
|  |  |  | 脱碳层 |  |  |  |
|  |  | 钢网架螺栓球节点 | 化学成分 | 尺寸、表面：每种规格抽查5%，且不少于5只。承载力：每个工程中取受力最不利的同规格的螺栓球600只为一批，不足者按一批计，每批随机抽取3只为一组。 | 现场检测、实验室检测 | 现场检测或受样后3天（如果同一天委托超过十组，需延长1天） |
|  |  |  | 焊缝探伤 |  |  |  |
|  |  |  | 承载力 |  |  |  |
|  |  |  | 冲击 |  |  |  |
|  |  |  | 拉力 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸、表面 |  |  |  |
|  |  | 钢网架焊接球节点 | 化学成分 | 焊缝：同规格成品球以300只为一批，不足者按一批计，每批随机抽取3只为一组。承载力：每个工程中取受力最不利的同规格的球节点以600只为一批，不足者按一批计，每批随机抽取3只为一组。尺寸、表面：按各种规格节点抽查5%，但每种不少于5件。 | 现场检测或实验室检测 | 现场检测或受样后3天（如果同一天委托超过五组，需延长1天） |
|  |  |  | 焊缝探伤 |  |  |  |
|  |  |  | 承载力 |  |  |  |
|  |  |  | 拉力 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸、表面 |  |  |  |
|  |  | 钢筋焊接件 | 表面 | 闪光对焊一组为6根，其他一组为3根，300个接头为一批，不足者按一批计。 | 实验室检测 | 受样后3天 |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲、剪切 |  |  |  |
|  |  | 焊接接头和焊接试样 | 冲击 | 一组6个，300个接头为一批，不足者按一批计。 | 实验室检测 | 受样后3天 |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |  |
|  |  |  | 剪切 |  |  |  |
|  |  | 建筑锚栓及后锚固钢筋 | 抗拔力 | 锚固件总数的1‰，且不少于5件。 | 现场检测 | 现场检测后 2天 |
|  |  |  | 外露钢筋变形量 |  |  |  |

四、钢结构检测

| 序号 | 检测项目 | 样品数量/代表批量 | 检测场所 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 节点 及标 准件 力学 性能 检测 | 构件摩擦面 | 抗滑移系数 | 同一制造批按分部(子分部)工程划分规定的工程量每批不大于2000t，选用两种及两种以上表面处理工艺时，每种处理工艺应单独检验。每批三组试件。 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过五组，需延长1天） |
| 4 | 钢 网 架 结 构 的 变 形 检 测 | 螺栓球及焊接球加工质量 | 外观 | 每种规格抽查5%，且不少于5只。 | 现场检测 | 现场检测后 3天 |
|  |  |  | 加工的允许偏差 |  |  |  |
|  |  | 钢网架杆件 | 加工的允许偏差 | 每种杆件抽查5%，且不少于5件。 | 现场检测 | 现场检测后 4天 |
|  |  | 钢网架支承面 | 支座定位轴线 | 按支座数抽查10%，且不少于4处。 |  |  |
|  |  |  | 支承面顶板和锚栓位置允许偏差 |  |  |  |
|  |  | 总拼及安装质量 | 小拼单元安装偏差 | 按单元数抽查5%，且不少于5个。 |  |  |
|  |  |  | 中拼单元安装偏差 | 抽样比例：100%。 |  |  |
|  |  | 节点承载力 | 焊接球节点承载力 | 每个工程中取受力最不利的同规格的球节点600只为一批，不足者按一批计，每批随机抽取3只为一组。 | 实验室检测 | 受样后3天（如果同一天委托超过五组，需延长1天） |
|  |  |  | 螺栓球节点承载力 |  |  |  |
|  |  | 钢网架挠度 | 挠度值 | 网架结构总拼完成后及屋面工程完成后分别测量其挠度值。跨度≤24m的网架结构测量下弦中央一点；跨度＞24m网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 | 现场检测 | 现场检测后 3-5天 |
|  |  | 钢网架总体偏差 | 总体安装偏差 | 抽样比例：100%。 |  |  |
| 5 | 主要构件变形 | 钢屋(托)架、桁架、钢梁、 | 跨中垂直度 侧向弯曲矢高 | 按同类构件数随机抽检10%，且不少于3个。 | 现场检测 | 现场检测后 3天 |
|  |  | 钢柱 | 垂直度 侧向弯曲矢高 |  |  |  |
| 6 | 钢结构主体结构尺寸 | 主体结构 | 整体垂直度 | 主要立面全部检查，对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。 | 现场检测 | 现场检测后 3天 |
|  |  |  | 整体平面弯曲 |  |  |  |
| 7 | 焊剂 | 硫、磷含量 | 样品数量：3%不少于2捆（盘、轴） | 实验室检测 |  |
|  |  | 熔敷金属拉伸性能 | 依据委托要求 |  | 样品加工后 3天 |
|  |  | 熔敷金属冲击性能 |  |  |  |

四、钢结构检测

| 序号 | 检测项目 | 样品数量/代表批量 | 检测场所 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 焊丝 | C02焊丝 | 化学成分 | 样品数量：3%不少于2捆（盘、轴） | 实验室检测 |  |
|  |  |  | 熔敷金属拉伸性能 | 依据委托要求 |  | 样品加工后3天 |
|  |  |  | 熔敷金属冲击性能 |  |  |  |
|  |  | 埋弧焊丝 | 化学成分 | 样品数量：3%不少于2捆（盘、轴） | 实验室检测 |  |
|  |  |  | 熔敷金属拉伸性能 | 依据委托要求 |  | 样品加工后3天 |
|  |  |  | 熔敷金属冲击性能 |  |  |  |
| 9 | 焊条 | 熔敷金属化学成分 | 碳钢焊条：EXX01、EXX03及E4313型每批最高量为100t，其他型号每批最高量为50t 低合金焊条：EXX03-X、EXX13-X型每批最高量为50t，其他型号每批最高量为30t | 实验室检测 |  |
|  |  | 熔敷金属拉伸性能 |  |  | 样品加工后 3天 |
|  |  | 熔敷金属冲击试验 |  |  |  |
| 10 | 地铁用螺栓 | 硬度 * | 样品数量：3根 | 实验室检测 | 受样后3天 |
|  |  | 抗拉强度 * |  |  |  |
|  |  | 保证载荷 * |  |  |  |
|  |  | 达克罗(涂层厚度) * |  |  |  |
|  |  | 盐雾试验 |  |  |  |
| 11 | 焊接工艺评定 | 对接 * | 依据委托要求 | 实验室检测 | 样品加工后 5天 |
|  |  | T型 * |  |  |  |
| 12 | 磁粉 探伤 | 焊缝探伤 * | 依据委托要求 | 现场检测或实验室检测 | 现场检测后3-5天 或受样后3天 |
|  |  | 螺栓球 * |  |  |  |