河南省基本建设科学实验研究院有限公司

主要检测项目一览表

建筑节能检测

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量 | 取报告参考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑板 (EPS板) | 表观密度 * | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 压缩强度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
|  |  | 尺寸稳定性 | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 水蒸气透过系数 |  | 10天 |
|  |  | 吸水率 |  | 7天 |
|  |  | 熔结性 |  | 5天 |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  | 5天 |
|  |  | 燃烧性能* | 氧指数 | 1200mm×600mm 1块 | 20天 |
|  |  |  | 燃烧等级（B2级） |  |  |
|  |  |  | 燃烧等级（B1级） | 1200mm×600mm 15块 |  |
| 2 | 挤塑板 （XPS板） | 表观密度（用于屋面*） | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 压缩强度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
|  |  | 尺寸稳定性 | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 热阻 |  | 5天 |
|  |  | 吸水率 |  | 7天 |
|  |  | 透湿系数 |  | 10天 |
|  |  | 燃烧性能* | 氧指数 | 1200mm×600mm 1块 | 20天 |
|  |  |  | 燃烧等级（B2级） | 1200mm×600mm 1块 |  |
|  |  |  | 燃烧等级（B1级） | 1200mm×600mm 15块 |  |
| 3 | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） | 原强度 * | 10kg（提供料水比） | 40天 |
|  |  |  | 耐水 * |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 （ 与聚苯板 ） | 原强度 * |  |  |
|  |  |  | 耐水 * |  |  |
|  |  | 可操作时间 |  |  |
| 4 | 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度 （ 与聚苯板 ） | 原强度 * | 10kg（提供料水比） | 40天 |
|  |  |  | 耐水 * |  |  |
|  |  |  | 耐冻融循环10次 |  | 65天 |
|  |  | 柔韧性 （压折比） |  | 35天 |
|  |  | 可操作时间 |  |  |
| 5 | 耐碱网格布 | 单位面积质量 | 3 m | 快速法7天 标准法40天 |
|  |  | 耐碱断裂强力（断裂强力） * |  |  |
|  |  | 耐碱断裂强力保留率 * |  |  |
|  |  | 断裂应变（断裂伸长率） |  |  |
| 6 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 湿表观密度 | 20kg（提供料水比） | 57天 |
|  |  | 干表观密度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
|  |  | 抗压强度 * |  |  |
|  |  | 线性收缩率 |  |  |
|  |  | 压剪粘结强度 |  |  |
|  |  | 软化系数 |  |  |
|  | 胶粉聚苯颗粒保温试块 | 干表观密度 * | 100mm×100mm×100mm 6块 | 到达龄期后5天 |
|  |  | 抗压强度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * | 300mm×300mm×30mm 2块 |  |
| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量 | 取报告参考时间 |
| 7 | 保温砂浆试块 | 导热系数 | 300mm×300mm×30mm2块 | 5天 |
|  |  | 密度 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm 6块 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |
|  |  | 燃烧A1 | 直径45mm×高50mm 5块 | 10天 |
| 8 | 保温砌块 | 密度* | 原板 2块 | 达到龄期后2天 |
|  |  | 抗压强度* |  |  |
|  |  | 导热系数* | 300㎜×300㎜×30㎜ 2块 |  |
|  |  | 燃烧等级（A级）* | 到龄期的保温砌块制品5块 | 达到龄期后7天 |
| 9 | EPS钢丝网架板 | 表观密度 * | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 压缩强度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |
|  |  | 焊点强度 * |  |  |
|  |  | 热阻 * | 1200mm×600mm 4块 | 10天 |
|  |  | 镀锌低碳钢丝 | 抗拉强度 | 1200mm×600mm 3块 | 10天 |
|  |  |  | 冷弯试验反复弯曲 |  |  |
|  |  | 抗冲击性 |  |  |
|  |  | 外观 |  |  |
|  |  | 钢丝锈点 |  |  |
|  |  | 钢丝挑头 |  |  |
|  |  | 横向钢丝排列 |  |  |
|  |  | 泡沫内芯板条局部自由松动 |  |  |
|  |  | 泡沫内芯板条对接 |  |  |
|  |  | 焊点质量 |  |  |
| 10 | 镀锌电焊网 | 丝径 | 样品数量2㎡ | 5天 |
|  |  | 网孔偏差 |  |  |
|  |  | 焊点抗拉力 * |  |  |
|  |  | 镀锌层质量* |  |  |
| 11 | 锚栓 | 单个锚栓抗拔承载力标准值 | 不少于10套 | 5天 |
| 12 | 膨胀珍珠岩 | 堆积密度 * | 10L或0.01m³ | 5天 |
|  |  | 质量含水率 |  |  |
|  |  | 粒度 |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
| 13 | CCP复合板 | 表观密度 * | 原品 ：3块 | 5天 |
|  |  | 压缩强度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |
| 14 | 岩棉、矿渣棉及其制品 | 密度* | 600mm×1200（1000）mm 1块 管状导热系数: 300mm×300mm×原厚 2块 | 5天 |
|  |  | 导热系数* |  |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |
|  |  | 燃烧性能（A级）* |  | 20天 |
|  |  | 纤维平均直径 |  | 10天 |
|  |  | 吸湿性 |  |  |
|  |  | 有机物含量 |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量和代表批量 | 取报告参考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 绝热玻璃棉及其制品 | 密度* | 600mm×1200（1000）mm 1块 管状导热系数: 300mm×300mm×原厚 2块 | 5天 |
|  |  | 导热系数* |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |
|  |  | 燃烧性能（A级）* |  | 20天 |
|  |  | 纤维平均直径 |  | 10天 |
|  |  | 吸湿率 |  |  |
|  |  | 有机物含量 |  |  |
| 16 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 表观密度* | 1200mm×600mm 1块 管状：≥1米 1根 | 5天 |
|  |  | 吸水率* |  |  |
|  |  | 导热系数* | 300×300×原厚 2块 |  |
|  |  | 燃烧性能B1 | 1200mm×600mm 12块 或500mm×1500mm、 1000mm×1500mm各3块 | 20天 |
| 17 | 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 密度* | 1200mm×600mm 1块 | 5天 |
|  |  | 压缩强度* |  |  |
|  |  | 导热系数* |  |  |
|  |  | 吸水率 |  | 10天 |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |
|  |  | 垂直于板面抗拉强度 |  |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |
| 18 | 建筑保温砂浆 | 堆积密度 | 20kg（提供料水比） | 36天 |
|  |  | 干密度 * |  |  |
|  |  | 导热系数 * |  |  |
|  |  | 抗压强度 * |  |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |
|  |  | 分层度 |  |  |
|  |  | 压剪粘结强度 |  |  |
|  |  | 软化系数 |  |  |
|  |  | 抗冻性（10次） |  |  |
|  |  | 燃烧性能级别（A级） |  |  |
| 19 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度 * | 5kg（提供料水比） | 40天 |
|  |  | 浸水拉伸粘结强度 * |  |  |
|  |  | 压折比 * |  |  |
|  |  | 可使用时间 |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量和代表批量 | 取报告参考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 界面砂浆 | 压剪粘结强度 | 原强度 * | 5kg（提供料水比） | 23天 |
|  |  |  | 耐水 * |  |  |
|  |  |  | 耐冻融循环10次 |  | 23天 |
| 21 | 面砖勾缝料 | 外观 | 10kg（提供料水比） | 20天 |
|  |  | 颜色 |  |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 常温常态14d * |  |  |
|  |  |  | 耐水 * |  |  |
|  |  | 压折比 * |  |  |
|  |  | 透水性 |  | 31天 |
| 22 | 陶瓷墙地砖胶粘剂（面砖粘结砂浆） | 拉伸胶粘原强度 * | 10kg（提供料水比） | 30天 |
|  |  | 浸水后的拉伸胶粘强度 * |  |  |
|  |  | 晾晒20min拉伸胶粘强度* |  |  |
|  |  | 热老化后的拉伸胶粘强度 |  |  |
|  |  | 冻融25次循环后的拉伸胶粘强度 |  | 38天 |
|  |  | 滑移 |  | 7天 |
| 23 | 陶瓷墙地砖 填缝剂 | 收缩值 | 10kg（提供料水比） | 38天 |
|  |  | 抗折强度 | 标准试验条件 * |  |  |
|  |  |  | 冻融循环后 |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 标准试验条件 * |  |  |
|  |  |  | 冻融循环后 |  |  |
|  |  | 吸水量 | 30min |  |  |
|  |  |  | 240min |  |  |
|  |  | 标准试验条件24h抗压强度 |  |  |
| 24 | 室内腻子 | 容器中状态 * | 5kg（提供料水比） | 5天 |
|  |  | 施工性 * |  |  |
|  |  | 干燥时间（表干）* |  |  |
|  |  | 打磨性 |  |  |
|  |  | 低温贮存稳定性（膏状做） |  |  |
|  |  | 耐水性 |  | 21天 |
|  |  | 粘结强度 | 标准状态 |  |  |
|  |  |  | 浸水后 |  |  |
|  | 外墙腻子 | 容器中状态 * | 5kg（提供料水比） | 5天 |
|  |  | 施工性 * |  |  |
|  |  | 干燥时间（表干）* |  |  |
|  |  | 打磨性 * |  |  |
|  |  | 吸水量 |  | 28天 |
|  |  | 耐碱性 |  |  |
|  |  | 耐水性 |  |  |
|  |  | 粘结强度 | 标准状态 |  |  |
|  |  |  | 冻融循环（5次） |  |  |
|  |  | 低温贮存稳定性（膏状做） |  |  |
| 25 | 弹性底涂 | 容器中状态 * | 2kg | 5天 |
|  |  | 施工性 * |  |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间 * |  |  |
|  |  |  | 实干时间 * |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量和代表批量 | 取报告参考时间 |
| 26 | 非结构承载用石材胶粘剂 （云石胶） | 外观 | 2kg或2L | 9天 |
|  |  | 适用期 * |  |  |
|  |  | 压剪 强度 | 石材—不锈钢* |  |  |
|  |  |  | 石材-材 | 标准条件* |  |  |
|  |  |  |  | 浸水处理 |  | 25天 |
|  |  |  |  | 高温处理 |  |  |
|  |  |  |  | 冻融循环25次 |  |  |
|  | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 外观 | 2kg或2L | 5天 |
|  |  | 适用期 * |  |  |
|  |  | 压剪 强度 | 石材—不锈钢 | 标准条件 48h * |  |  |
|  |  |  | 石材—石材 | 标准条件 48h * |  |  |
|  |  |  |  | 浸 水 168h |  | 28天 |
|  |  |  |  | 热处理168h |  |  |
|  |  |  |  | 冻融循环50次 |  |  |
| 27 | 混凝土界面处理剂 | 剪切粘结强度 | 7d * | 2kg或者2L （提供料水比） | 20天 |
|  |  |  | 14d * |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 未处理 | 7d * |  |  |
|  |  |  |  | 14d * |  |  |
|  |  |  | 浸水处理 * |  |  |
|  |  |  | 热处理 |  |  |
|  |  |  | 冻融循环处理(25次) |  |  |
|  |  |  | 碱处理 |  |  |
|  |  | 晾置时间 |  |  |
| 28 | 内墙涂料 | 容器中状态* | 2kg | 7天 |
|  |  | 施工性* |  |  |
|  |  | 干燥时间（表干）* |  |  |
|  |  | 低温稳定性 |  | 15天 |
|  |  | 涂膜外观 |  |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |
|  |  | 耐洗刷性（内墙面漆） |  |  |
| 29 | 外墙涂料 | 容器中状态* | 2 kg | 7天 |
|  |  | 施工性* |  |  |
|  |  | 干燥时间（表干）* |  |  |
|  |  | 低温稳定性 |  | 15天 |
|  |  | 涂膜外观 |  |  |
|  |  | 耐水性 |  |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |
|  |  | 耐洗刷性 |  |  |
|  |  | 涂层耐温变性 |  |  |
| 30 | 散热器 | 散热量* | 代表批量：见说明。 | 7天 |
|  |  | 金属热强度* |  |  |
|  |  | 压力（属四所）* |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 送样数量和代表批量 | 取报告参考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 外墙外保温系统型式试验 | 耐候性+抹面层与保温层拉伸粘结强度+抗冲击性 | 样品不少于15m2的用量； 客户提供原材料，并负责施工制样 | 根据保温系统而定 |
|  |  | 抗风荷载性能 |  |  |
|  |  | 吸水量 |  |  |
|  |  | 耐冻融性 |  |  |
|  |  | 墙体热阻 |  |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 抹面层不透水性 |  |  |
|  |  | 水蒸气渗透性能 |  |  |
| 32 | 建筑门窗 | 传热系数（保温性能）* | 1樘 | 8天 |
|  |  | 玻璃中空露点* | 510mm×360mm 15块 |  |
| 33 | 建筑节能围护结构检测 | 墙体传热系数 | 10天 |
|  |  | 屋顶传热系数 | 10天 |
|  |  | 热工缺陷 | 10天 |
|  | 节能系统性检测 | 低压配电检测 | 10天 |
|  |  | 照明系统检测 | 10天 |
|  |  | 采暖系统检测 | 10天 |
|  |  | 通风与空调系统检测 | 10天 |
|  | 建筑节能现场检测 | 保温层厚度 | 单体工程每种保温做法取3个芯样为1组。 | 5天 |
|  |  | 面砖粘结强度 | 单体工程以每500㎡同类基体饰面砖为一个检验批，每批取一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样。 | 5天 |
|  |  | 抹面层与保温层粘结强度 | 单体工程相同材料、工艺、施工做法的墙面，每500~1000㎡为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批 | 5天 |
|  |  | 保温层与胶粘剂粘结强度 |  | 5天 |
|  |  | 胶粘剂与基层墙体粘结强度 |  | 5天 |
|  |  | 锚固件抗力拉拔 |  | 5天 |

代表批量说明：

1、用于墙体节能工程的保温隔热材料 ： 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次，当单位工程面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。

2、用于屋面、地面节能工程的保温隔热材料：同一厂家同一品种不少于3组。

3、用于采暖系统、通风与空调节能工程的保温材料：同一厂家同材质不少于2组。

散热器：同一厂家同一规格按其数量的1%，但不少于2组。

4、建筑门窗（序号37）：同一厂家同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘为一个检验批，不足100樘也为一个检验批；同一厂家同一品种、类型、规格的特种门每50樘为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。