河南省基本建设科学实验研究院有限公司

主要检测项目一览表

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间（） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |
| 1 | 水泥 | 细度 安定性 凝结时间 胶砂强度 标准稠度用水量 比表面积 | 不少于 12kg | 随机从20个以上不同部位取等量样品，组成一组样品。以同品种，同强度等级，同一出厂编号且同一次进场的为一验收批，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。不足者按一批计。 | 6天(3天强度) 31天（28天强度） |
| 2 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 细度 需水量比 烧失量 含水量 安定性 三氧化硫 活性指数 | 不少于3kg | 随机从10个以上不同部位取等量样品，组成一组样品。以同级别为一验收批，一批200t，不足者按一批计。 | 32天 |
| 3 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | 密度 活性指数 流动度比 含水量 烧失量 | 不少于20kg | 随机从20个以上不同部位取等量样品，组成一组样品。以同种类，同强度等级为一验收批，一批200t，不足者按一批计。 | 31天 |
| 4 | 混凝土用水泥基耐磨材料 | 抗折强度 抗压强度 | 不少于6 kg | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 31天 |
| 5 | 碎石或卵石 | 表观密度 堆积密度 颗粒级配 含泥量及泥块含量 | 最大粒径31.5mm，不少于50kg；最大粒径40mm不少于60kg | 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位（将表面铲除），抽取大致相等的石子15份，组成一组样品。以600t同产地同规格且同一次进场为一验收批。不足者以一批计。 | 5天 |
| 6 | 砂 | 堆积密度 紧密密度 表观密度 颗粒级配 含泥量及泥块含量 | 不少于 30kg | 在料堆上取均匀分布的8处，铲除表面，抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品。以600t同产地同规格且同一次进场为一验收批。不足者以一批计。 | 天然砂5天 机制砂5天 |
| 7 | 混凝土外加剂 | 减水率 含气量 凝结时间差 抗压强度比 收缩率比 含固量或含水量 氯离子含量 细度 水泥净浆流动度 水泥胶砂流动度 PH值 密度 | 每一编号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量 | 掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂以100t为一批；掺量小于1%的以50t为一批。不足100t或50t的按一批计。 | 35天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 喷射混凝土用速凝剂 | 细度 净浆凝结时间 抗压强度比 含水率 | 不小于4000g | 一批应于16个不同点取样，每个点取样不少于250g，总量不少于4000g. 代表批量：每20t为一批，不足20t也按一批计。 | 32天 |
| 9 | 混凝土防冻剂 | 减水率 含气量 凝结时间差 抗压强度比 渗透高度比 28天收缩率比 抗冻性 | 每批取样量不少于0.15 t水泥所需用的防冻剂量。 | 同一品种防冻剂，每50 t为一批，不足50 t也可作为一批。 | 68天 |
| 10 | 混凝土膨胀剂 | 细度 凝结时间 限制膨胀率 抗压强度 | 不少于10kg | 取样方法：应具有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品，总量不少于10 kg。 代表批量：日产量超过200t时，以不超过200t为一编号，不足200t时，应以不超过日产量为一编号。 | 32天 |
| 11 | 砂浆、混凝土防水剂 | 净浆安定性 抗压强度比 透水压力比（渗透高度比） 凝结时间 28天收缩率比 | 每批取样量不少于0.2 t水泥所需用的外加剂量。 | 年产量不小于500t的每50t为一批；年产量500t以下的每30t为一批；不足50t或者30t的，也按照一个批量计。 | 35天 |
| 12 | 混凝土泵送剂 | 塌落度增加值 塌落度保留值 含气量 抗压强度比 收缩率比 | 每批取样量不少于0.2 t水泥所需用的外加剂量。 | 年产量不小于500t的每50t为一批；年产量500t以下的每30t为一批；不足50t或者30t的，也按照一个批量计。 | 35天 |
| 13 | 砂浆外加剂 | 分层度 含气量 凝结时间差 抗压强度比 砌体抗压强度比 | 每一编号取样量不少于试验所需数量的2.5倍 | 掺量大于5%的增塑剂，每200t为一批号；掺量小于5%并大于1%的增塑剂，每100t为一批号；掺量小于1%并大于0.05%的增塑剂，每50t为一批号；掺量小于0.05%的增塑剂，每10t为一批号。不足一批号的应按一批号计。同一编号的产品必须混合均匀 | 35天 |
| 14 | 碳纤维片材 | 拉伸强度 伸长率 | 不少于1m | 碳纤维布以3000 m2为一批，碳纤维板以3000m为一批，不足此数量时，按一批计。 | 12天 |
| 15 | 碳纤维复合材料 | 拉伸强度 伸长率 弯曲强度 仰贴条件下纤维复合材与混凝土正拉粘结强度 单位面积质量 | 不少于1m | 碳纤维布以3000 m2为一批，碳纤维板以3000m为一批，不足此数量时，按一批计。 | 12天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 结构加固用胶粘剂 | 胶体性能（拉伸强度、伸长率、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度） 粘结能力（钢-钢拉伸抗剪强度、钢-钢粘结抗拉强度、与混凝土正拉粘结强度、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度） | 不少于5kg，两种比例时，应按预计掺量一同送来。（并附说明书1份） | / | 12天 |
| 17 | 土工 | 干密度 含水率 最大干密度 最佳含水率 | 重型击实50kg；轻型击实25kg；其它采用环刀法或灌砂法取样 | 取样方法：轻型击实分上、中、下三层，均匀等量取有代表性的土样，数量约25kg（重型50kg）。环刀法：适用于细粒土,应位于每层厚度的2/3深度处。检验点数对于大基坑每50-100m2不应少于1个检验点；基槽回填每10—20m不少于1个点；每个独立桩基不少于1个点。灌砂法：适用于粗粒土。 | 干密度、含水率：如果同时委托击实时5天，如果委托击实比较靠前时3天 击实试验5天 |
| 18 | 水泥土 | 渗透 强度 | 根据所检参数而定 | / | 5天 |
| 19 | 膨润土 | 水分 粒度 膨胀指数 | 不少于1 kg | 同一标记的袋装膨润土以60t为一批，不足60t按一批计；散装膨润土以每一罐车或储仓为一批。 | 5天 |
| 二、混凝土 |
| 20 | 混凝土 | 配合比设计 | 水泥、砂、石子分别不少于30kg、50kg、70kg。若需使用掺合剂或外加剂，应按预计掺量一同送来。（并附说明书1份） | 参照原材料取样方法 | 32天 |
|  |  | 抗压强度 | 每组3个试块 | 现场浇筑混凝土时，随机抽样，每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。每100盘但不超过100m3的同配比混凝土取样不少于一组；每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于一组，同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。 | 到期后 2天 |
|  |  | 抗折强度 | 每组3个试块 | 取样同上。 标准试件尺寸： 150 mm×150 mm×600(550) mm | 到期后 2天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 混凝土 | 抗渗试验 | 每组6个试块 | 取样同上。另：同一工作班拌制的同一配合比的混凝土取样不应少于一次，组数可根据实际需要确定，但不少于两组。 标准试件尺寸： 顶Φ175mm，底185mmΦ，高150mm圆台状 | 根据抗渗等级确定。 |
| 三、砂浆 |
| 21 | 砂浆 | 配合比 | 水泥、砂分别不少于10kg、50kg。若需使用掺加料或外加剂，应按预计掺量一同送来。（附说明书1份） | 参照原材料取样方法 | 35天 |
|  |  | 抗压强度 | 每组三个试块 | 施工中取样时，应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，同一盘的至少三个不同部位集取，所取数量应多于试验用料的1~2倍。 砌筑砂浆按每一个台班，同一配合比，同一层砌体或250m3砌体取一组试块；地面砂浆按每一层地面，1000m2取一组，不足1000m2按一组计。 | 到期后1~2天 |
| 四、钢材 |
| 22 | 热轧带肋钢筋（HRB…） 热扎光圆钢筋（HPB…） | 直径偏差 重量偏差屈服强度 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 重量偏差5个 拉伸试验2个 弯曲试验2个 | 只做力学性能时任选两根钢筋，不同根切取一个拉伸试件和一个弯曲试件，做重量偏差与力学性能时任选5根钢筋，不同根切取一个长度不小于500mm钢筋，弯曲试样两根。钢筋批由同牌号、同规格、同炉罐号的钢筋组成。每批重量通常不大于60t，超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试样和一个弯曲试样。混合批的重量不大于60t。 | 3天 |
| 23 | 低碳钢热轧圆盘条（Q…） | 重量偏差抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 重量偏差5个 拉伸试验1个 弯曲试验2个 | 只做力学性能时试件应从同批中任意切取，拉伸试件每批1个；弯曲试件每批两个，从不同根盘条切取，做重量偏差与力学性能时任选5根钢筋，不同根切取一个长度不小于500mm钢筋，弯曲试样两根。盘条成批验收，以同牌号，同炉号、同尺寸的盘条组成。 | 3天 |
| 24 | 冷轧带肋钢筋（CRB…） | 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 反复弯曲 | 拉伸试验1个 弯曲试验2个 反复弯曲2个 | 在每（任）盘中随机切取，拉伸试件每盘1个，弯曲试件每批2个。每批由同牌号，同外形、同规格，同生产工艺和同交货状态的钢筋组成，每批不大于60t。 | 3天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 预应力混凝土用钢绞线 | 整根钢绞线最大力 最大力总伸长率 规定非比例延伸力 | 3根试样 | 在每（任）盘中随机截取。每批由同牌号，同规格，同生产工艺捻制的钢绞线为一批，每批不大于60t。 | 3天 |
| 26 | 闪光对焊 气压焊 | 抗拉强度 弯曲试验 | 拉伸、弯曲试件各3个 | 从每批接头中随机切取6个试件：3个拉伸试件，3个弯曲试件。以同一焊工完成的300个同级别、同规格型号、同焊接方式的焊接接头为一批，若不足300个，按一批计。 | 3天 |
| 27 | 电弧焊 电渣压力焊 | 抗拉强度 | 一组3个 | 从成品接头中每批随机切取3个接头作为拉伸试件。每组试件代表300个接头，不足300个为一批计。 | 2天 |
| 28 | 预埋件钢筋 T型接头 | 抗拉强度 | 一组3个 | 从每批接头中随机切取3个接头作为拉伸试件，试件的钢筋长度应不小于200mm，钢板长度和宽度应不小于60mm。同类型以300个接头作为一批；一周内连续焊接的可累计，不足者按一批计。 | 3天 |
| 29 | 钢筋机械 连接接头 | 抗拉强度 单向残余变形 | 一组3个 | 从每批中随机抽取3个试件。 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一批，不足者按一批计。） | 3天 |
| 30 | 钢板、型钢 | 屈服强度 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 拉伸试验1个 弯曲试验1个 | 钢板宽度1/4处切取试件。型钢对于腿部有斜度的可在腰部的1/4处取样，经协商也可在腿部1/3处切取；对于腿部不相等的角钢可以从任一腿部1/3处切取试件。（Q235的钢棒直径大于45mm其他牌号钢棒大于35mm需机加工;钢板的加工试件：圆形试件或矩形试件横截面积不得大于1000mm2，机加工的试件规格应符合相关标准要求） | 标准试件 3天 需本站加工时加工好后3天 |
| 31 | 冷扎扭钢筋 | 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 拉伸试验2个 弯曲试验1个 | 试件应随机抽取，取样部位应距钢筋末端不小于500mm，试样长度宜取偶数倍节距（不宜小于4倍节距），且不小于400mm。 每批由同型号、同强度等级、同规格、同台（套）轧机生产的钢筋组成。且每批不应大于20t，不足20t按一批计。 | 3天 |
| 32 | 碳素结构钢 低合金高强度结构钢 | 屈服强度 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 拉伸试验1个 弯曲试验1个 | 每批由同牌号、同炉号、同质量等级、同品种、同尺寸、同交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t | 标准试件 3天 需本站加工时加工好后3天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 一般用途 低碳钢丝 | 抗拉强度 伸 长 率 弯曲试验 | 拉伸试验1个 弯曲试验1个 | 任一端切取试样长400mm。每批由同一尺寸、同一锌层级别、同一交货状态的钢丝组成。 | 3天 |
| 34 | 无缝钢管 | 屈服强度 抗拉强度 伸 长 率 压扁试验 | 拉伸试验2个 压扁试验2个 （不同根切取） | 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度（炉次）的钢管组成。每批钢管的数量不应超过如下规定：外径不大于76mm，且壁厚不大于3mm：400根； 外径大于351mm：50根； 其他尺寸：200根。 | 标准试件 3天 需本站加工时加工好后3天 |
| 35 | 焊接钢管 | 屈服强度 抗拉强度 伸 长 率 压扁试验 | D＜219.1mm每批一根。D≥219.1mm,拉伸试验，直缝：母材每批1个、焊缝每批1个，螺旋缝：母材每批1个、螺旋焊缝每批1个、钢带对头焊缝每批1个；压扁试验：每批2个 | 每批应由同一炉号、同一牌号、同一规格、同一焊接工艺、同一热处理制度（如适用）和同一镀锌层（如适用）的钢管组成。每批钢管的数量应不超过如下规定：D≤33.7mm：1000根； D＞33.7mm~60.3mm：750根； D＞60.3mm~168.3mm：500根； D＞168.3mm~323.9mm：200根； D＞323.9mm：100根 | 标准试件 3天 需本站加工时加工好后3天 |
| 五、砖瓦砌块 |
| 36 | 烧结普通砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 石灰爆裂 冻融 吸水率 饱和系数 泛霜 | 尺寸偏差和外观质量50块 抗压强度15块 泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数、冻融各5块 做全相时需要50块 | 在每批中随机抽取；3.5万～15万块为一批，不足3.5万块以一批计。 | 全项30天 抗压强度5天 |
| 37 | 烧结多孔砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 石灰爆裂 冻融 吸水率 饱和系数 泛霜 孔洞率 孔洞排列 | 尺寸偏差和外观质量50块 抗压强度15块 泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数、冻融、孔洞率和孔洞排列各5块 做全相时需要50块 | 在每批中随机抽取；3.5万～15万块为一批，不足3.5万块以一批计。 | 全项30天 抗压强度5天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 混凝土多孔砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 干燥收缩率 孔洞率 相对含水率 抗冻性 抗渗性 | 尺寸偏差和外观质量50块 抗压强度、抗冻性各15块 干燥收缩率、相对含水率、孔洞率和抗渗性各3块 做全相时需要50块 | 在每批中随机抽取；3.5万—15万块为一批，不足3.5万块以一批计。 | 全项35天 抗压强度4天 |
| 39 | 石膏板 | 含水率 吸水率 断裂荷载 | 装饰石膏板防潮类9块整板，其他3块整板 纸面石膏板断裂荷载纵向400*300mm8块，横向300*400mm8块 吸水率300*300mm8块 纵向：400×300 5块 横向：300×400 5块 | 装饰石膏板以同一类型、同一规格500块板材为一批，不足500块板按一批计。 纸面石膏板以同一类型、同一规格2500张为一批，不足2500张按一批计。 | 5天 |
| 40 | 混凝土瓦 | 外观质量 尺寸偏差 抗渗 抗冻 耐热性 吸水率 承载力 | 外观质量、尺寸偏差、耐热性和吸水率、承载力各10块；抗渗、抗冻性各5块 做全相时需要50块 | 出厂检验批不同检验批不同。 | 10天 |
| 41 | 普通混凝土小型 空心砌块 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 相对含水率 抗冻性 空心率 | 尺寸偏差、外观质量32块 抗压强度10块 抗冻性15块 相对含水率、空心率5块 做全相时需要35块 | 在每批中随机抽取；以同原材料、同等级、同龄期、同一生产工艺的500m³为一批，每月不足500m³者按一批计。 | 常规4天 全项30天 |
| 42 | 蒸压加气混 凝土砌块 | 外观质量 尺寸偏差 抗压强度 干体积密度 抗冻性 干燥收缩 | 外观质量、尺寸偏差需整块试样50块 干燥收缩40×40×160mm试样9块 干体积密度、抗压强度100×100×100mm的试件18块 | 同强度等级，同一批进场的10000块为一批，不足者按一批计。 | 常规6天 全项35天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 粉煤灰砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 抗折强度 抗冻性 干燥收缩 碳化性能 | 尺寸偏差、外观质量各50块 强度等级、抗冻性各15块 干燥收缩5块 碳化性能20块 做全相时需要50块 | 每10万块为一批，不足10万块者按一批计。 | 全项35天 强度等级不带肋5天，带肋5天 |
| 44 | 蒸压灰砂砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 抗折强度 抗冻性 | 尺寸偏差、外观质量各50块 强度等级、抗冻性各10块 做全相时需要50块 | 每10万块为一批，不足10万块者按一批计。 | 全项25天 强度等级4天 |
| 45 | 混凝土实心砖 | 尺寸偏差 外观质量 抗压强度 密度等级 干燥收缩率 最大吸水率 相对含水率 抗冻性 碳化系数 软化系数 | 尺寸偏差和外观质量50块 抗压强度、抗冻性、碳化系数、软化系数各15块 干燥收缩率、相对含水率、最大吸水率各3块 做全相时需要50块 | 在每批中随机抽取；10万块为一批，不足10万块以一批计。 | 全项35天 抗压强度4天 |
| 46 | 混凝土路面砖 | 外观质量 尺寸偏差 吸水率 抗压强度 抗冻性 | 尺寸偏差、外观质量各50块 强度等级、抗冻性各15块 做全相时需要50块 | 每3000㎡为一批，不足3000㎡块者按一批计。 | 全项25天 强度等级5天 |
| 六、防水材料 |
| 47 | 三元乙丙橡胶密封垫 | 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 压缩永久变形 热空气老化后（拉伸强度变化率、扯断伸长率变化率、硬度变化） | 长2m | / | 10天 |
| 48 | 遇水膨胀橡胶密封垫胶料 | 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 静水中体积膨胀倍率 反复浸水后（拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率） 低温弯折 | 长2m | / | 10天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 螺孔防水垫圈 | 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 扯断永久变形 静水膨胀倍率 质量损失率 | 长2m | / | 5天 |
| 50 | 氯丁海绵橡胶 | 密度 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 | 长1m | / | 5天 |
| 51 | 丁腈软木橡胶 | 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 压缩永久变形 | 长1m | / | 5天 |
| 52 | 沥青纸胎油毡 | 单位面积浸涂材料总量 不透水性 吸水率 拉力 耐热度 柔度 | 长600mm全幅卷材二块 | 随机抽取一卷卷材，切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长度600mm的全幅卷材二块。 以同品种、同标号等级的，每1500卷为一批，不足者亦按一批计。 | 4天 |
| 53 | SBS弹性体改性沥青防水卷材弹性体改性沥青复合胎防水卷材 塑性体改性沥青复合胎防水卷材 塑性改性沥青防水卷材自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 铝箔面石油沥青防水卷材 | 面积 厚度 单位面积质量 不透水性 耐热度 低温柔度 拉力 伸长率 | 长800mm全幅卷材二块。 | 随机抽取同批卷材中一卷，切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长度800mm的全幅卷材二块。 以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2的亦可作为一批。 | 5天 |
| 54 | 高分子防水材料第1部分片材 | 规格尺寸 外观质量 常温拉伸强度 常温扯断伸长率 不透水性 低温弯折 | 长1m全幅卷材二块。 | 同品种、同规格5000m2片材为一批。 | 5天 |
| 55 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 不透水性 撕裂强度 粘结剥离性能 剪结状态下粘合性能 断裂拉伸强度 断裂伸长率 | 长1m全幅卷材二块。 | 同品种、同规格5000m2片材为一批。 | 10天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 防水板 | 抗压强度 | 长1m | / | 5天 |
| 57 | 聚氨脂防水涂料（分为单组分和多组分或Ⅰ、Ⅱ类） | 拉伸强度 断裂伸长率 不透水性 低温弯折性 表、实干时间 固体含量 | 3kg | 15t为一批，不足15t亦按一批计 | 12天 |
| 58 | 聚合物乳液建筑防水涂料（按物理性能分为Ⅰ、Ⅱ类） | 拉伸强度 断裂延伸率 低温柔性试验 不透水性 干燥时间 固体含量 | 4kg | 5t为一批，不足5t亦按一批计。 | 12天 |
| 59 | 聚合物水泥防水涂料（按产品分Ⅰ、Ⅱ型） | 干燥时间 拉伸强度 断裂伸长率 低温柔性 不透水性 固体含量 | 5kg | 50t为一批，不足50t亦按一批计。 | 12天 |
| 60 | 水乳型沥青防水涂料 | 干燥时间 断裂伸长率 低温柔度 不透水性 固体含量 耐热度 | 5kg | 5t为一批，不足5t亦按一批计。 | 12天 |
| 61 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 | 最大吸水膨胀倍数 耐水性 耐热性 低温柔性 密度 | 1m | 同一型号产品5000m为一批，如不足5000m皆认为一批。 | 7天 |
| 62 | 高分子防水材料第3部分遇水膨胀橡胶 | 拉伸强度 扯断伸长率 体积膨胀倍率 低温试验 高温流淌性 | 1m～2m | 以每月同标记的产品为一批 | 7天 |
| 63 | 高分子防水材料第2部分止水带 | 拉伸强度 扯断伸长率 橡胶与钢带粘合 硬度 撕裂强度 压缩永久变形 热空气老化后（拉伸强度变化率、扯断伸长率变化率、硬度变化） | 1m～2m | 以每月同标记的产品为一批 | 常规7天 全项15天 |

一、见证取样检测

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送样数量 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 安定性 凝结时间 抗折强度 抗压强度 抗渗压力 渗透压力比 | 10kg | 50t为一批，不足50t亦按一批计。 | 32天 |
| 七、陶瓷砖与石材 |
| 65 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 表面质量 吸水率 破坏强度 断裂模数 抗热震性 抗冻性 | 尺寸偏差、表面质量10块整砖，抗冻性15块，常规试验至少30块，边长≤400mm时不允许切割；＞400mm允许切割成（200×300）mm的块体。 | 试样应从检验批中随机抽取，以同厂家、同品种、同级别、同规格的实际交货量不大于5000 m2为一批，不足者亦按一批计。 | 常规5天 全项10天 |
| 66 | 石材 | 规格尺寸 平面度 角度 外观质量 压缩强度 弯曲强度 体积密度、吸水率 冻融压缩强度 | 常规试验厚度≤68mm时 10块：宽100mm，长10×h（厚度）+50mm；15块：50×50×50mm立方块。 常规试验厚度≥68mm时 10块：宽1.5h（厚度）；长10×h（厚度）＋50； 15块：50×50×50mm立方体 50×50 20块 | 试样应从检验批中按规格切取，以同品种、同等级、同类别的板材为一批。 | 常规5天 全项15天 |
| 67 | 马赛克 | 吸水率 抗热震性 | 400×400mm2块 | 300箱为一批 | 5天 |
| 68 | 烧结瓦 | 急冷急热 抗冻 弯曲强度 吸水率 | 送样按检测项目送5块 | 10000—35000件 | 5天 |