产 品 承 认 书

产品名称：  0201-T0.4蓝色贴片式发光二极管

产品型号：       GTG0201UBC

客户名称：

客户料号：

承认日期：

| 深圳市光台光电子有限公司 |
| --- |
| 制定 | 审核 | 核准 |

| 客户承认栏 |
| --- |
| 确认 | 审核 | 核准 |

深 圳 市 光 台 光 电 子 有 限 公 司

一、产品描述：

外观尺寸( L/W/H ) : 0.65 x 0.35 x 0.4 mm 颜色: 高亮度蓝色 胶体: 透明胶体 EIA规范标准包装 环保产品，符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程

二、外形尺寸及建议焊盘尺寸：

备注：1. 单位 : 毫米（mm） 2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.10 mm

三、建议焊接温度曲线：

有铅制程 无铅制程 四、 最大绝对额定值 （Ta=25℃）：

参 数 符 号 最大额定值 单 位 消耗功率 Pd 80 mW 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) IFP 100 mA 正向直流工作电流 IF 25 mA 反向电压 VR 5 V 工作环境温度 Topr -30(C ~ + 85(C 存储环境温度 Tstg -40(C ~ + 90(C 焊接条件 Tsol 回流焊 : 260(C ,10s 手动焊 : 300(C ,3s

五、光电参数 （Ta=25℃）：

参数 符号 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件 光强 IV --- 60 --- mcd IF = 5mA 半光强视角 2θ1/2 --- 120 --- deg IF = 5mA 主波长 λD 465 --- 475 nm IF = 5mA 半波宽 Δλ -- 30 --- nm IF=5mA 正向电压 VF 2.6 --- 3.4 V IF=5mA 反向电流 IR --- --- 1 uA VR=5V 亮度分档 代码 最小值 最大值 单位 测试条件 L4 44 53 mcd IF=5mA M3 53 64 M4 64 77 N3 77 92 注:光强误差± 11% 电压分档 代码 最小值 最大值 单位 测试条件 7B 2.7 2.8 V IF=5mA 8A 2.8 2.9 8B 2.9 3.0 9A 3.0 3.1 备注:正向电压误差± 0.02V 波长分档 代码 最小值 最大值 单位 测试条件 A 462.5 465 nm IF=5mA B 465 467.5 C 467.5 470 D 470 472.5 E 472.5 475 备注: 波长误差± 1 nm 六、 光电参数代表值特征曲线：

七、标签标识：

CAT：光强 （mcd） HUE：波长 （nm） REF：电压 （V） 误差范围 a. Luminous Intensity: ± 15% b. HUE: ±1nm c. Forward Voltage: ± 0.1V

八、包装载带与圆盘尺寸：

备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm)； 2. 尺寸公差如无标注，为±0.15mm；

九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格：

十、内包装及外包装：

十一、信赖性实验：

测试项目 测试条件 测试次数 参考标准 失效判定 标准 失效LED数量（PCS） 防潮等级 1.回流焊最高温度=260℃,10秒，2次回流焊； 2.回流焊之前存储条件：30℃，相对湿度=70%，168H； - JEITA ED-4701 300.301 ﹟1 0/22 焊接信赖性 （无铅回流焊） 回流焊最高温度=245±5℃，5秒（无铅回流焊） - JEITA ED-4701 303 303A ﹟2 0/22 冷热循环 -40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟 300 个循环 JESD22-A104 ﹟1 0/22 冷热冲击 -35℃ 15分钟 转换时间3分钟 85℃ 15分钟 300 个循环 JESD22-A106 ﹟1 0/22 高温存储 Ta=100℃ 1000 小时 JESD22-A103 ﹟1 0/22 低温存储 Ta=-40℃ 1000 小时 JESD22-A119 ﹟1 0/22 常温老化 Ta=25℃ IF=20mA 1000小时 JESD22-A108 ﹟1 0/22 （2）失效标准 标准﹟ 项目 测试条件 失效标准 ﹟1 正向电压(VF) IF=20mA ＞U.S.L*1.1 光强（IV） IF=20mA ＜L.S.L*0.7 反向电流(IR) VR=5V ＞U.S.L*2.0 ﹟2 焊接可靠性 / 锡膏覆盖焊盘比例小于95% U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限

十二、使用注意事项：

使用： 1.过高的温度会影响LED的亮度以及其他性能， 所以为使LED有较好的性能表现，应将LED 远离热源。 2.光电参数公差： 正向电压(REF / VF): ± 0.1V 亮度(CAT / IV)：± 15% 波长(HUE / WLD): ± 1nm 存储： 1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为：温度5℃~30℃，湿度85%RH以下。当库存超过两个月，使用前应做除湿处理，条件60℃/8小时； 2. 打开原始包装后，建议储存环境为：温度5~30°C，湿度60% 以下； 3. LED是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内； 4. 打开包装后，元件应该在168小时（7天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接； 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过168小时（7 天），应做除湿处理； 烘烤条件：60℃/24小时。 ESD 静电防护 LED（特别使用InGaN结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红LED）是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏LED结构。LED受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大，VF变低，或者无法点亮等等。所以请注意以下事项： 1. 接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套； 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值10Ω以内）； 3. 储存或搬运LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品； 4. 建议在作业过程中，使用离子风扇来抑制静电的产生； 5. 距离LED元件1英尺距离的环境范围内静电场电压小于100V。

清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线； 回流焊焊接次数不得超过两次； 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过300度，且须在3秒内完成。烙铁最大功率应不超过30W ； 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体； 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折PCB，避免元件受到撞击。 其他 本规格所描述的LED定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员； 高亮度LED产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视； 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。

# Text boxes

内标签

防潮防静电袋

干燥剂

外标签

圆盘

抽真空、热封

10 bags/carton

5 cartons/box