我公司是国内生产柴油降凝剂历史最早、产量最大、质量最好的企业，年产15000吨。以乙烯和醋酸乙烯为主要原料，加入改善极性基团电荷性的第三单体采用高压法溶液聚合生产工艺，再加上合适的分散剂等复配而成。为适应不同柴油品质的感受性，产品牌号划分为：T1804、T1804B、T1804C、T1804D。

柴油的温度降到其浊点时就开始析出石蜡，随着温度的降低，石蜡结晶迅速长大到200цm大小，且形成板状菱形结晶，这些结晶相互联结，形成三维结构，包络柴油使其失去流动性，堵塞油管和过滤网。柴油中只要有0.5~2%石蜡析出，就可造成柴油凝固。影响柴油低温流动的性能主要是柴油中高碳数烷烃，流动改进剂的作用就是抑制柴油中蜡晶的成长、变大、形成网状结构。

柴油流动改进剂首先与柴油中的高碳数烷烃发生作用，将它们增容，并在较低的温度下与它们一起析出，改进剂会作为成核剂与石蜡共同结晶形成共晶体，使结晶细化。高分子聚合物侧链的极性基团吸附在蜡结晶表面，共晶体在极性基团电荷性之间范德华力的相互排斥作用下，抑制了石蜡结晶的长大，石蜡结晶保持微小的针状形态，使柴油在低温下顺利通过油管和过滤网，从而降低了柴油的冷滤点和倾点，使其保持良好的低温流动性能。

针对各使用单位柴油蜡碳分布，我们调整改进剂聚合物分子量和分子链极性基团的分布和极性基团的种类，使聚合物极性基团之间的间隙与石蜡晶体的碳数相匹配，聚合物分子链加入强极性基团改善聚合物的极性，增加结晶体之间的范德华力，石蜡晶体的粒径更小，更大幅度的降低柴油的冷滤点。

T1804系列产品的添加量一般在0.1%以下，大部分炼油厂添加0.01~0.05%。使用前先将T1804配成母液，用三线柴油或煤油做稀释剂，以1∶15的比例进行稀释，操作温度不低于50℃，用配好的母液添加到柴油中，使T1804产品与柴油混合均匀后，可达到最佳效果。

我们的产品已服务炼油厂四十年，大庆石化、大庆炼化、哈尔滨、前郭、抚顺、辽化、锦州、呼和浩特、华北油田、玉门、乌鲁木齐、独山子、燕山、天津、石家庄、沧州、长岭、巴陵、荆门、福建、洛阳、西安、塔河等分公司都使用过该产品，降凝剂复配企业和石油公司解决冬季销售也在使用，我公司占据国内绝大部分份额。一年还有相当比例的产品出口。

产品规格

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 橙 黄 色 粘 稠 油 状 液 体 |
| 密 度（20℃），kg/m3 | 850～970 |
| 倾 点 ℃ ， ≤ | 30 |
| 运动粘度（50℃），mm2/s | 10～200 |